◆ 概　　　要

二酸化珪素(SiO2)を骨格(ﾌｫｰﾏｼｵﾝ)とし、各種の金属ｲｵﾝを酸化物とし、modified(修飾ｲｵﾝ)として取り込んだｶﾞﾗｽ製品は我々の日常生活の中で、巾広く利用されています。硬度と剛性、透明性、耐汚染性、耐薬品性、水蒸気ﾊﾞﾘｱｰ性、ｶﾞﾗｽﾊﾞﾘｱｰ性を活かした用途として、各種容器、照明、表示製品、光学ｶﾞﾗｽ、色ｶﾞﾗｽ、工芸ｶﾞﾗｽ、ｿﾙﾀﾞｰｶﾞﾗｽ、結晶化ｶﾞﾗｽ、耐圧･絶縁ｶﾞﾗｽ、ｸﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ等があります。

これらｶﾞﾗｽの持つ特性を塗布剤、含浸剤、として活用する試みが常温ｶﾞﾗｽの技術です。不燃･無公害･ﾘｻｲｸﾙを目標とし、紙による、又ﾌｨﾙﾑ類によるﾄﾚｰ類･梱包資材(ｽﾁﾛｰﾙ他、ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ容器に代わる材料の生分解型の加工品)、金属缶に代わる缶詰容器、ﾚﾄﾙﾄ、ﾊﾞﾘｱｰﾌｨﾙﾑ(ｶﾞｽ、水蒸気)･紙の半導体基盤･建材類(木材、紙類の不燃、無公害、ﾘｻｲｸﾙ、防蟻、防腐、内外装材)ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、珪ｶﾙetcの改良、含浸･船舶の防藻、防具、海洋汚染等のない塗装剤。

ｱﾓﾙﾌｧｽ光触媒効果に拠る外装材、車輌のﾏﾆｷｭｱｺｰﾄ等、広範囲の利用方法があります。その他、耐熱性、高絶縁、高誘電率、不燃電線材料への応用、光学的用途etc広範囲であります。

従来、常温でｶﾞﾗｽ膜を形成することは不可能だと考えられていました。

しかし乍ら、構造解析技術と、反応触媒の使用により可能としました。これが、ｶﾞﾗｽｺｰﾄ技術です。

◆ 理　　　論

理論としては、ｱﾙｺｰﾙ可溶型の有機珪素化合物、その他金属化合物(有機、無機)を液中でｲｵﾝ化し、触媒を使用、常温(室温～200℃)でｶﾞﾗｽと同じSiO2のﾈｯﾄﾜｰｸ(-O-Si-O-Si-O-)を形成する手法です。

触媒作用のﾒｶﾆｽﾞﾑは必ずしも明確ではありませんが、一例を挙げると、触媒としてチタン・スズなどの金属元素、溶媒としてｱﾙｺｰﾙを用いた場合､以下のように推定されます。

反応基

反応基―Ｓｉ－反応基　⇒⇒　空気中の水分　⇒　O－S i -O のネットワーク

反応基 （ＳｉＯ2 の分子量換算で90％以上がSiO結合である）

｛　塗　料　｝　⇒　　Wet  Gel 　 ⇒   Drid Gel   ⇒　  Glass

硬 化 機 構

- 主剤

未反応基

反応基

未反応基

未反応基

R　　 R

｜　　｜

･･･― [SiO]ｎSiO―･･･

｜　　｜

R　　OR

←　バインダーのシリコーン樹脂の例

R ＝ メチル基（-CH3）、エチル基（-CH2CH3）

等アルキル基（-R）、フェニル基（-C6H5）

等アリール基

OR ＝ メトキシ基（-OCH3）

- 硬化剤

M（OR）ｎ　　M ＝ チタン（Ti）、スズ（Sn）などの 金属元素

- 硬化剤　＋　空気中水分

M（OR）ｎ　＋　ｎH2O　→　M（OH）ｘ　＋　ｎROH（アルコール）

- （１）＋（３）

｜　　　｜　　　｜　 　｜

O　　　 O　　  O　　  O

｜　　　｜　　　｜　　 ｜

･･･―O―M―O―Si―O―Si―O―M―O―･･･

｜　　　｜　　　｜　　 ｜

O　　　 O　　  O　　  O

｜　　　｜　　　｜　　 ｜

･･･―O―M―O―Si―O―Si―O―M―O―･･･

｜　　　｜　　　｜　　 ｜

脱水、脱アルコール反応。

酸素（O）は結合手が２本、金属元素（M）のシリコン（Si）

、チタン（Ti）、スズ（Sn）は、結合手が４本で構成される。

硬化皮膜

＜接触角とＳＬ600クリアーの着氷防止の仕組み＞

接触角150°以上を確保する為には、塗幕表面にフラクタル構造を要する。

一般塗膜

水滴

バインダー樹脂

顔料

素材（亜鉛メッキ面）

超撥水塗料設計

素材（亜鉛メッキ面）

バインダー樹脂

フィラー

フラクタル化

水滴

この構造では、接触角が110°が限界

＜水滴落下角度＞

水滴が少ない傾斜で落下するためには、高い接触角を有するか滑りやすい（潤滑性のある）塗幕表面が望ましい。

スポイト １滴

水滴落下角度の単位は台の高さを示し、それが小さい程水滴が落ちやすいことを示します。

水滴落下角度は数値小の方が水滴が落ちやすいことを示します。

水滴

- ： 水滴が滑り落ちる

△ ： 水滴が大きい場合は滑り落ちる

× ： 水滴が止まる

高さ

T/P

T/P

◆ 促進耐候性試験

試験機 　　：　　サンシャインカーボンアーク方式

試験規格 　：　　ＪＩＳ　Ｋ　5400

試験機関　 ：　　財）日本塗料検査協会

試験時間　 ：　　4000時間

光沢保持率 ：　　91％

＊試験結果より、非常に長期間の耐候性能があることが分かる。

◆ 接着強さ

試験方法 ： 鉄板（300×300×3ｍｍ）または、市販のｺﾝｸﾘｰﾄ板（300×300×35ｍｍ）にＳＬタイプを塗布し、24時間養生後20℃･RH70％、温冷（50℃気中～－20℃気中）20ｻｲｸﾙ又は、乾潤（50℃気中～20℃水中）20ｻｲｸﾙ試験を行い、建研式の引張試験を行う。

① 鉄板に対する接着強さ

| 養生条件 | 下地条件 | 接着強さ （kgf/c㎡） | 破断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20℃気中 | 乾燥面 | 36.8 39.0 Av.35.3 30.0 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 37.5 36.0 Av.35.3 32.3 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
| 温冷20 サイクル | 乾燥面 | 30.5 31.0 Av.32.2 35.0 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 31.8 39.5 Av.35.9 36.5 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
| 乾潤20 サイクル | 乾燥面 | 31.3 33.0 Av.34.3 38.5 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 38.3 36.8 Av.37.8 38.2 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |

※ 鉄板に対するＨＬＧシステムの接着は良好です。

② コンクリートに対する接着強さ

| 養生条件 | 下地条件 | 接着強さ （kgf/c㎡） | 破断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20℃気中 | 乾燥面 | 24.8 31.0 Av.28.3 29.0 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 27.2 38.0 Av.31.3 28.7 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
| 温冷20 サイクル | 乾燥面 | 45.2 41.5 Av.42.6 41.0 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 29.3 39.7 Av.37.0 42.0 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
| 乾潤20 サイクル | 乾燥面 | 33.5 36.3 Av.35.4 36.3 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |
|  | 湿潤面 | 30.0 31.2 Av.30.2 29.3 | 100％ｴﾎﾟｷｼ接着剤とSilexバリアーの界面剥離 |

※ コンクリートに対するＨＬＧシステムの接着は良好です。

◆ 防 錆 効 果

試験方法 ： JIS Z 2371 に準拠（塩水噴霧試験）

35℃で3％NaCl溶液を350時間噴霧

| 試験片 | 表面状態 | クロスカット | 試験片の状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 軟鉄板 | 表面研磨 | 有り | 異常なし |
|  |  | 無し | 異常なし |
|  | 表面錆発生 | 有り | 異常なし |
|  |  | 無し | 異常なし |

- ＨＬＧシステムは防錆効果に優れています。

◆ 耐 中 性 化

試験方法 ： 40×40×160ｍｍの供試体の向かい合う2面にSilexバリアーを塗布しそれ以外の面はｴﾎﾟｷｼ樹脂を用いてｱﾙﾐﾌｫｲﾙを接着する。24時間養生後、中性化試験機に入れて中性化試験を開始する。

中性化試験条件

温 度 ：　30℃

湿 度 ：　65％

CO2濃度：　10％

試験期間：　1ヶ月

試験終了後、供試体を2分割し割裂面にﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ溶液を塗布し、赤色に発色しない部分の表面からの距離を測定する。

| 試料 | 中性化 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| Ｓilexバリアー | 1ｍｍ以下 | 耐中性化良好 |

- ＨＬＧシステムは耐中性化阻止性が良好です。

◆ 耐 透 水 性

試験方法　：　JIS A 1404 に準拠

| 試料 | １㎏/ｃ㎡×１時間 | ３㎏/ｃ㎡×１時間 |
| --- | --- | --- |
| Silexバリアー | 0 | 0 |
| プレーンモルタル | 23.7 | 34.9 |

※　ＨＬＧシステムは防水性に優れています。

◆ 耐 吸 水 性

試験方法　：　JIS A 1404 に準拠

| 試料 | 3時間後まで | 6時間後まで | 24時間後まで |
| --- | --- | --- | --- |
| Silexバリアー | 0 | 0 | 0 |
| プレーンモルタル | 27.6 | 29.7 | 30.8 |

※　ＨＬＧシステムは耐吸水性に優れています。

◆ 耐酸･耐塩性

試験方法 ： ５％H2SO４溶液、５％HCｌ溶液、５％HNO3溶液、または人工海水に供試体を浸漬し、供試体の形状変化を目視により観察する。

| 試料 | 試験期間 | ５％H2SO４ | ５％HCｌ | ５％HNO3 | 人工海水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silexバリアー | 10日 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
|  | 1ヶ月 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |

※ ＨＬＧシステムは硫酸･塩酸･硝酸溶液に対して耐性があります。

※ ＨＬＧシステムは人工海水（塩水）に対して耐性があります。

◆ 標準トップコートの硬化時間

指触乾燥(気温20℃)　　　2～3時間

標準硬化(硬度H～2H)　　　24時間

完全硬化(硬度4H)　　　　　 60日

◆ 塗膜機能の発現

1）不燃性造膜　　　　　40時間前後　（膜厚により多少の違いがあります）

2）耐溶剤性造膜　　　　30～60日　 （膜厚により多少の違いがあります）

3）耐水性造膜　　　　　24時間前後　（膜厚により多少の違いがあります）

4）密着性

①ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ　　　40時間養生　30 kgf / c㎡

②金属　　　　　　 40時間養生　21 kgf / c㎡

◆ 使用上の注意

1）Silexバリアーは水、有機溶剤等の希釈剤は使用しないで下さい。

2）Silexバリアーは開缶後速やかに使用し、残りは缶に戻さないで下さい。

3）刷毛等の塗布道具類は溶剤中（ﾄﾙｴﾝ等）に漬け置きするなど、湿気硬化対策　　　　が必要です。

4）皮膚に付着した場合は、石鹸で洗って下さい。

5）吹き付け作業時は、ﾏｽｸ･保護眼鏡などの保護具を使用して下さい。

6）万一、目に入った場合は直ちに水で充分洗った後、医師の診断を受けて下さい。

7）取り扱い作業場は局所排気装置を設け、火気に注意して取り扱って下さい。

8）20℃以下の一定の場所に保管して下さい。

9）Silexバリアーの保存期間は、開缶後密閉状態で6ヶ月です。

- Silexバリアーの荷姿

1㎏　 角缶

4㎏　 角缶

16㎏ 角缶

◆ 有機塗料との比較

| 試験項目 | 試験方法 | 試験結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＳＬシリーズ | 汎用有機系 |
| 耐熱性 | JIS A 6910 (300℃) | 異常なし | 炭化劣化 |
| 耐水性 | 流水浸漬 365日 | 異常なし | 膨潤剥離 |
| 耐油性 | ﾏｼﾝ油 ﾃｽﾄ | 異常なし | 溶解膨潤 |
| 透湿性 | ASTM E 96‐80(g/㎡･24ｈ) 23℃、RH60%、ｽﾚｰﾄ板を100 | 0.2以下 | 1.0以下 |
| 遮塩性 | (社)日本道路協会 指針 塩素ｲｵﾝ透過量 ㎎/ｃ㎡･day | 0.5以下 | 1.2以下 |
| 耐屈曲性 | 6mm 折り曲げ | 異常なし | 異常なし |
| 冷熱繰返 | JIS A 6910 | 異常なし | 異常なし |

◆ トップコート（クリアー）の試験成績表

主剤　 ：　①SL200-（002）ｸﾘｱｰ　②SL600-（001）（旧BN）ｸﾘｱｰ

膜厚　 ：　１０μｍ

乾燥条件 ：　140℃×30min、20℃×1週間放置後試供

素材　 ：　ボンデ鋼板

| 試験項目 | 試験方法 | 結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SL200ｸﾘｱｰ | SL600ｸﾘｱｰ |
| 指触乾燥時間 | タック・フリータイム | 室温×2ｈ | 室温×1ｈ |
| ポットライフ | ２液混合後の可使時間 | 24ｈ以上 | 24ｈ以上 |
| 鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用い塗膜硬度を調べる | 4～5H | 3～4H |
| 光沢値（60°） | 60°鏡面光沢 | 80～90 | 65～75 |
| 付着性試験 | 碁盤目ﾃｰﾌﾟ法(1mm方眼100個作成、ｾﾛﾃｰﾌﾟ剥離ﾃｽﾄ) （付着目数）/100 | 100/100 | 100/100 |
| 耐屈曲試験 | 屈曲試験器でφ24mm棒を使用して180度折り曲げ後の塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし | 異常なし |
| 耐衝撃試験 | 落球試験(Ｗ=4.9Ｎ,Ｈ=30㎝)試験後の塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし | 異常なし |
| 耐水試験 | 50℃の温水中に10日浸漬 ｾﾛﾃｰﾌﾟ剥離ﾃｽﾄ(付着目数)/100 | 100/100 | 100/100 |
| 耐ｱﾙｶﾘ試験 | 水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和溶液を含むｶﾞｰｾﾞをｽﾎﾟｯﾄ 24ｈ後の塗膜状態を目視にて調べる 付着性 白 化 ブツ・膨れ | 異常なし 異常なし 異常なし | 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐酸試験 | 5％硫酸水溶液、一滴滴下、 24ｈ後拭き取り後の外観 付着性 白 化 ブツ・膨れ | 異常なし 異常なし 異常なし | 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐溶剤性 | - MEKﾗﾋﾞﾝｸﾞ･ﾃｽﾄ/4.9N荷重/10往復 - ﾗｯｶｰ･ｼﾝﾅｰ - ｴﾀﾉｰﾙ - ｴｰﾃﾙ - ﾍﾞﾝｼﾞﾝ - 無鉛ｶﾞｿﾘﾝ | 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし | 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐候性試験 | ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰ･ｵﾒｰﾀｰ 4000ｈ、光沢保持率 | 80％以上 | 91％以上 |
| 燃焼性 | ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰで塗膜面を燃焼させる（1,000℃程度） | 不燃 | 不燃 |
| 耐汚染性 | 塗膜半面をｶｰﾎﾞﾝ･ﾌﾞﾗｯｸにて汚染、汚染面と非汚染面の色差を調べる | ⊿E=0.5以下 | ⊿E=0.5以下 |
| 耐塩水性 | 50℃・5％食塩水 5000時間 | 異常なし | 異常なし |

＊大村塗料㈱研究室にて試験　（ISO14001　JQA－EM1962）

◆ ＳＬ100ｸﾘｱｰの試験成績表

塗装仕様：手吹きｽﾌﾟﾚｰ/ｶﾞﾝ口径φ0.3～0.4mm/空気圧0.3～0.4Mpa/ｾｯﾃｨﾝｸﾞ約5min

主剤 ： ＳＬ100ｸﾘｱｰ主剤　　　硬化剤    ： ＳＬ100専用硬化剤

塗装粘度 ： 11～13s/IHS　混合希釈比：主剤/硬化剤/ｼﾝﾅｰ=90/10/80～100(重量費)

膜厚 ： ２０±５μｍ　　乾燥条件  ： 80℃×30min後、室温7日間放置後試供

素材 ：　ボンデ鋼板

| 試験項目 | 試験方法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 指触乾燥時間 | タック・フリータイム | 30min |
| ポットライフ | ２液混合後の可使時間 | 6ｈ |
| 鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用い塗膜硬度を調べる | 3H |
| 光沢値（60°） | 60°鏡面光沢 | 80～85 |
| 付着性試験 | 碁盤目ﾃｰﾌﾟ法(1mm方眼100個作成、ｾﾛﾃｰﾌﾟ剥離ﾃｽﾄ) （付着目数）/100 | 100/100 |
| 耐屈曲試験 | 屈曲試験器でφ24mm棒を使用して180度折り曲げ後の 塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし |
| 耐衝撃試験 | 落球試験(Ｗ=9.8Ｎ,Ｈ=20㎝)試験後の塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし |
| 耐水試験 | 50℃の温水中に10日浸漬して 塗膜状態を目視にて調べる | 異常なし |
| 耐ｱﾙｶﾘ試験 | 水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和溶液、24ｈ浸漬後の塗膜状態を目視にて調べる 付着性 白 化 ブツ・膨れ | 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐酸試験 | 5％硫酸2ｈ浸漬後の塗膜状態を目視にて調べる 付着性 白 化 ブツ・膨れ | 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐溶剤性 | 1）MEKﾗﾋﾞﾝｸﾞ･ﾃｽﾄ/4.9N荷重/10往復 2）ﾗｯｶｰ･ｼﾝﾅｰ 3）ｴﾀﾉｰﾙ 4）ｴｰﾃﾙ 5）ﾍﾞﾝｼﾞﾝ 6）無鉛ｶﾞｿﾘﾝ | 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし |
| 耐候性試験 | ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰ･ｵﾒｰﾀｰ にて試験続行中 | 1000ｈ |
| 耐汚染性 | 塗膜半面をｶｰﾎﾞﾝ･ﾌﾞﾗｯｸにて汚染、 汚染面と非汚染面の色差を調べる | ⊿E=0.9 |